| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGYAND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 13078─ 2020 (Проект RU, первая редакция) |

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН	Акционерным обществом «Институт стекла», Техническим комитетом по стандартизации ТК 41 «Стекло»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 			№			)

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |  |
| --- | --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 13078─81

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему, а также текст этих изменений публикуется на территории указанных выше государств в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также размещаются также на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации в сети Интернет. Информация об изменениях к настоящему стандарту размещаются также на официальном сайте Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации в сети Интернет (www.easc.by). В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в тех же указателях и размещена на тех же сайтах».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Содержание	4

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	3

4 Технические требования	4

4.1 Характеристики	4

4.2 Упаковка, маркировка	6

4.3 Требования безопасности	7

5 Правила приемки	7

6 Методы анализа	8

6.1 Отбор проб	8

6.2 Общие требования к методам анализа	9

6.3 Определение массовой доли диоксида кремния (гравиметрический метод)	10

6.4 Определение массовой доли диоксида кремния (ускоренный метод)	13

6.5 Определение массовой доли суммы оксида железа и оксида алюминия	13

6.6 Определение массовой доли оксида железа	19

6.7 Определение массовой доли оксида кальция комплексонометрическим методом	23

6.8 Определение массовой доли серного ангидрида гравиметрическим методом	25

6.9 Определение массовой доли оксида натрия ацидиметрическим	27

методом	27

6.10 Определение силикатного модуля	28

6.11 Определение плотности ареометром	31

6.12 Определение плотности пикнометром	31

6.13. Определение массовой доли нерастворимых в воде веществ	33

7 Транспортирование и хранение	34

8 Гарантии изготовителя	34

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ

Технические условия

Sodium silicate solute. Specification.

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на жидкое натриевое стекло (далее–жидкое стекло), применяемое в мыловаренной, жировой, химической, машиностроительной, текстильной, бумажной промышленности, в т. ч. для производства картонной тары, в черной металлургии, для производства сварочных материалов, в качестве связующего материала при изготовлении форм и стержней в литейном производстве, в качестве флотационного реагента при обогащении полезных ископаемых и других целей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 61─77 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 1277─75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия

ГОСТ 1770─74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2053─77 Реактивы. Натрий сернистый 9-водный. Технические условия

ГОСТ 2603─79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 3117─77 Реактивы. Аммоний уксуснокислый. Технические условия

ГОСТ 3118─77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3760─79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 3773─72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 3956─76 Силикагель технический. Технические условия

ГОСТ 4108─72 Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия

ГОСТ 4174─77 Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия

ГОСТ 4204─77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4234─77 Реактивы Калий хлористый Технические условия

ГОСТ 4328─77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461─77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4463─76 Реактивы. Натрий фтористый. Технические условия

ГОСТ 4478─78 Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия

ГОСТ 4919.1─2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 4919.2─2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов

ГОСТ 5456─77 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 6563─2016 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия

ГОСТ 6709─72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147─80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 10398─2016 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения основного вещества

ГОСТ 10484─78 Реактивы. Кислота фтористоводородная. Технические условия

ГОСТ 10652─73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N´,N´-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия

ГОСТ 12026─76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14192─96 Маркировка грузов

ГОСТ 14919─83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18300─87) Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 22524─77 (СТ СЭВ 3352-81) Пикнометры стеклянные. Технические условия

ГОСТ 23932─90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 25336─82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28498─90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29227─91 (ИСО 835-1─81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251─91 (ИСО 385-1─84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 33222─2015 Сахар белый. Технические условия

ГОСТ OIML R 76-1─2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ OIML R 111-1─2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 и М3. Часть 1. Метрологические и технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в сети Интернет на официальном сайте Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или в указателях национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку».

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и пояснения:

3.1 градуировочный раствор: Раствор с известной концентрацией определяемого химического элемента, используемый для построения градуировочного графика в инструментальных методах анализа.

3.2 градуировочный график: Зависимость оптической плотности раствора от концентрации растворенного вещества.

3.3 контрольный раствор: Раствор, составленный из применяемых в конкретном анализе реактивов и воды без анализируемой пробы.

3.4 контрольный опыт: Проведение всей процедуры анализа без анализируемой пробы.

3.5 массовая доля (процентная концентрация вещества): Отношение массы растворенного вещества к общей массе раствора.

3.6 буферные растворы: Растворы с определенной устойчивой концентрацией водородных ионов.

Примечание - рН буферных растворов мало изменяется при прибавлении к ним небольших количеств сильного основания или сильной кислоты, а также при разбавлении и концентрировании.

3.7 В выражении «раствор в объемном соотношении 1:1, 1:2» и т.д. первые цифры обозначают объемные части кислоты, водного аммиака и т.д., а вторые – объемные части воды. Если концентрация или разбавление кислоты или водного раствора аммиака не указаны, то имеют в виду концентрированную кислоту или раствор аммиака.

3.8 Выражение «горячая вода» или «горячий раствор» означает, что жидкость имеет температуру свыше 75 °С.

4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1 Жидкое стекло изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.1.2 Жидкое стекло изготавливают автоклавным и безавтоклавным растворением силиката натрия.

4.1.3 По внешнему виду и физико-химическим показателям жидкое стекло должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Требования для жидкого стекла

| Наиме-нование показа-теля | Требования для жидкого стекла |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | для литейно-го произ-водства и замазок | для ката-лизаторов, адсорбен-тов, элект-родов | для СМС и хими-ческих произ-водств | для строи-тельства и флота-ции | для клеев, пропи-ток | для бумаж-ного произ-водства |
| Внешний вид | Густая жидкость желтого или серого цвета без механических примесей и включений, видимых невооруженным глазом |  |  |  |  | Густая жидкость желтого или серого цвета |  |  |
| Массо-вая доля диоксида кремния, % | 22,7– 29,6 | 24,3 – 31,9 | 29,5– 36,0 | 24,8 – 34,3 | 24,1 – 35,0 | 24,8 – 36,7 | 24,8 – 34,0 | 27,2 – 29,3 |
| Массо-вая доля оксидов железа и алюми-ния, % не более в т. ч. ок-сида же-леза | 0,25 |  |  |  | 0,20 | 0,90 | 0,30 | 0,25 |
|  | Не регламен-тируется |  | - | - | 0,05 | Не регламентируется |  |  |
| Массо-вая доля оксида кальция, % не более | 0,20 |  |  | 0,12 | 0,05 | 0,20 |  |  |
| Массо-вая доля оксида кальция, % не более | 0,20 |  |  | 0,12 | 0,05 | 0,20 |  |  |
| Массо-вая доля серного ангидри-да, %, не более | 0,15 |  |  | 0,07 |  | 0,15 |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Наиме-нование показа-теля | Требования для жидкого стекла |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | Для литейно-го произ-водства и замазок | Для ката-лизаторов, адсорбен-тов, элект-родов | Для СМС и хими-ческих произ-водств | Для строи-тельства и флота-ции | Для клеев, пропи-ток | Для бумаж-ного произ-водства |
| Массо-вая доля оксида натрия, %, | 9,3 – 12,8 | 8,7 – 12,2 | 10,9 – 13,8 | 9,0 – 12,9 | 8,7 – 13,3 | 8,1 – 13,3 | 8,0 – 12,2 | 7,9 – 8,8 |
| Силикатный модуль | 2,3 – 2,6 | 2,6 – 3,0 |  | 2,7 – 2,9 | 2,6 – 3,0 | 2,7 –3,3 | 2,7 – 3,4 | 3,4 – 3,6 |
| Плот-ность, г/см3 | 1,36 – 1,45 |  | 1,47– 1,52 | 1,36 – 1,50 |  |  | 1,36 – 1,45 | 1,35 – 1,40 |
| Примечание — Допускается выпадение осадка при хранении. |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.4 Массовая доля нерастворимых в воде веществ для CMC должна быть не более 0,2 %.

4.1.5. Для производства сварочных материалов плотность жидкого стекла должна быть 1,47-1,52 г/см3.

4.1.6 Допускается по согласованию с потребителем изготавливать жидкое стекло для литейного производства с силикатным модулем 2,31-2,60 и плотностью 1,47-1,52 г/см3, для электродов - с силикатным модулем 2,8-3,0.

4.2 Упаковка, маркировка

- 4.2.1 Вид упаковки и способ упаковывания согласовывают с потребителем и указывают в договоре поставки.

4.2.2 На каждую единицу тары наносят маркировку, в которой указывают:

- наименование и/или товарный знак изготовителя;

- наименование и область применения жидкого стекла;

- номер партии;

- идентификационные данные, позволяющие установить дату изготовления; срок хранения и др.;

- масса брутто и нетто;

- обозначение настоящего стандарта;

- дополнительную информацию (при необходимости).

4.2.3 Маркировку наносят любым способом таким образом, чтобы обеспечить ее сохранность при транспортировании и хранении.

4.2.4 Транспортную маркировку производят по ГОСТ 14192, с нанесением манипуляционных знаков «Верх», «Беречь от влаги».

4.3 Требования безопасности

4.3.1 Жидкое стекло, соответствующее настоящему стандарту, является негорючим и пожаровзрывобезопасным материалом.

4.3.2 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям гигиенических нормативов) или других документов, утвержденных в установленном порядке.

5 Правила приемки

5.1. Жидкое стекло принимают партиями. Партией считают любое количество жидкого стекла, оформленное одним документом о качестве по 5.6. и перевозимую на одном транспортном средстве.

Каждую железнодорожную цистерну считают партией.

5.2 Для приемки партии жидкого стекла на соответствие требованиям настоящего стандарта производят отбор проб в соответствии с пунктом 6.1.

5.3 В каждой партии жидкого стекла определяют: плотность (4.1.3), массовую долю диоксида кремния (SiO2), массовую долю оксида натрия (Na2O) и силикатный модуль (приемо-сдаточные испытания). Определение остальных показателей изготовитель проводит периодически в соответствии с правилами приемки, установленными у изготовителя или по требованию потребителя.

5.4 Партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если все результаты испытаний соответствуют требованиям 4.1.3.

5.5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной пробе, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют и испытания по данному показателю переводят в приемо-сдаточные до получения положительных результатов на двух партиях подряд.

5.6 Каждую партию жидкого стекла сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

- наименование изготовителя, его товарный знак, адрес;

- наименование и область применения;

- номер партии;

- дату изготовления;

- массу брутто и нетто;

- результаты проведенных испытаний;

- обозначение настоящего стандарта;

- дополнительную информацию (при необходимости).

6 Методы анализа

6.1 Отбор проб

6.1.1 Для проведения испытаний, за исключением определения нерастворимых в воде веществ, от партии при помощи чистых сухих латунных, медных или стеклянных трубок диаметром 15 – 20 мм или с помощью пробоотборников, изготовленных из материала, не реагирующего с жидким стеклом, отбирают из верхнего, среднего и нижнего уровней три точечные пробы и соединяют в объединенную пробу объемом не менее 2 дм3.

6.1.2. От цистерны отбирают из трех мест пробы равных объемов не менее 2 дм3. Пробы соединяют вместе, тщательно перемешивают.

6.1.3. Объединенную пробу делят на две части и помещают в чистые сухие банки с плотно закрывающимися крышками. На банки наклеивают этикетки с указанием наименования продукта, номера партии и даты отбора проб. Одну банку используют для проведения анализа, вторую сохраняют не менее 3 мес. Проба для анализа должна составлять не менее 1 дм3.

6.2 Общие требования к методам анализа

6.2.1 Для проведения анализа и приготовления водных растворов применяют дистиллированную воду по ГОСТ 6709.

6.2.2 При приготовлении растворов и проведения анализов после каждого добавления реактива раствор перемешивают. При отсутствии указания о времени перемешивания перемешивание проводят в течение нескольких секунд.

6.2.3 Навески индикаторов для приготовления растворов или индикаторных смесей взвешивают в граммах с погрешностью не более 0,001 г. Требования приготовления растворов индикаторов – по ГОСТ 4919.1.

6.2.4 Для приготовления буферных и вспомогательных растворов навеску взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. Общие требования к приготовлению буферных растворов ─ по ГОСТ 4919.2.

Приготовленные растворы тщательно перемешивают. pH буферных растворов проверяют на универсальном иономере и при необходимости прибавляют кислоту, щелочь или водный аммиак для достижения соответствующего pH.

Допускается указывать конкретный способ проверки рН.

6.2.5 Расчет коэффициентов молярности в титрованных растворах и титров в стандартных растворах производят до четвертой значащей цифры.

6.2.6 Титрование проводят с использованием бюретки 2-го класса точности вместимостью 50 см3 в конических колбах вместимостью от 250 до 750 см3.

6.2.7 Объемы титрованных растворов, а также взятую для анализа часть анализируемых растворов отмеряют с помощью пипеток или бюреток 2-го класса точности. Объемы растворов индикаторов отмеряют пипетками, объемы растворов реактивов – пипетками или цилиндрами, объемы воды – цилиндрами или мензурками

6.2.8 Для приготовления растворов и проведения анализов применяют химические реактивы квалификации х.ч. – химически чистые или ч.д.а. – чистые для анализа.

6.2.9 Для взвешивания навесок анализируемых проб жидкого стекла и химических реактивов, используемых для приготовления растворов, применяют лабораторные весы специального I класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с погрешностью не более 0,0002 г и используют набор гирь класса точности F1 по ГОСТ OIML R 111-1. Результат взвешивания записывают в граммах с точностью до четвертого десятичного знака, если нет других указаний в нормативных документах на метод определения.

6.2.10 Тигли, чашки с осадками определяемого компонента перед взвешиванием охлаждают в эксикаторе по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336. В качестве осушающего вещества в эксикаторах используют силикагель по ГОСТ 3956 или хлористый кальций по нормативной документации.

6.2.11 Измерение вспомогательных растворов, кислот и щелочей проводят мерной лабораторной посудой по ГОСТ 1770 (цилиндры, мензурки).

Допускается для измерения объемов растворов использовать другую мерную лабораторную посуду с метрологическими характеристиками, не ниже указанных в ГОСТ 1770.

Для сушки материалов в воздушной среде используют сушильные шкафы с терморегулятором.

6.2.12 При проведении анализов используют водяные, воздушные бани, термометры, колориметры фотоэлектрические, спектрофотоколориметры, pH-метры, ареометры.

6.2.13 При проведении анализов допускается применять другую посуду, лабораторное оборудование и приборы с метрологическими характеристиками не ниже указанных в настоящем стандарте.

6.2.14 Лабораторная измерительная посуда должна быть калибрована.

6.2.15 Градуировочные графики проверяют не реже одного раза в 3 мес., а также при замене оборудования, светофильтров или осветителя фотоколориметра, реактивов.

6.2.16 При проведении анализа жидкого стекла проводят не менее двух параллельных определений.

6.3 Определение массовой доли диоксида кремния (гравиметрический метод)

6.3.1 Сущность метода

Метод основан на разложении жидкого стекла растворением в горячей воде, двойном обезвоживании кремниевой кислоты в солянокислой среде, выделении и прокаливании осадка, отгонке кремниевой кислоты в воде четырехфтористого кремния.

6.3.2 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы

6.3.2.1 Для проведения анализа применяют:

- баню водяную, обеспечивающую температуру воды до 100 оС,

- баню воздушную;

- весы по ГОСТ OIML R 76-1;

- набор гирь по ГОСТ OIML R 111-1;

- печь муфельную с терморегулятором, обеспечивающую:

- температуру нагрева от 1000 оС до 1200 оС;

- поддержание температуры с точностью ± 10 оС;

- стаканчик для взвешивания по ГОСТ 25336;

- тигли платиновые с крышками по ГОСТ 6563;

- чашки фарфоровые по ГОСТ 9147;

- эксикатор по ГОСТ 25336, ГОСТ 23932;

- аммиак водный по ГОСТ 3760, х.ч.;

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;

- кислоту серную по ГОСТ 4204, х.ч.., разбавленная 1:1;

- кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч.

- кислоту фтористоводородную по ГОСТ 10484 х.ч.;

- серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, раствор с массовой долей 1 %;

- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

- раствор метиловый оранжевый (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 0,1 %, приготовленный по ГОСТ 4919.1;

- бумажный обеззоленный фильтр «белая лента» по нормативной документации.

6.3.3 Проведение анализа

6.3.3.1 Навеску жидкого стекла массой от 1,5 до 2,0 г помещают на часовое стекло или в стаканчик для взвешивания (бюксу) и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Навеску многократно смывают горячей водой в фарфоровую чашку. В полученный раствор объемом от 100 до 120 см3 добавляют при помешивании стеклянной палочкой 2-3 капли метилового оранжевого и соляную кислоту до покраснения раствора и сверх того еще от 3 до 4 см3. Чашку помещают на кипящую водяную баню и выпаривают при помешивании почти досуха. Образовавшийся твердый остаток солей осторожно растирают стеклянной палочкой до порошкообразного состояния. Нагревают на водяной бане до полного исчезновения запаха хлористого водорода. Полноту удаления хлористого водорода можно проверить также с помощью палочки, смоченной раствором аммиака. Для более полного обезвоживания кремниевой кислоты чашку держат на водяной бане еще 2 ч.

6.3.3.2 Высушенный и охлажденный осадок смачивают от 3 до 4 см3 соляной кислоты и, прикрыв чашку часовым стеклом, выдерживают от 15 до 20 мин и приливают в чашку от 70 до 75 см3 горячей воды. Раствор вместе с осадком перемешивают стеклянной палочкой, дают осадку в чашке раствориться (не более 10 мин). Затем жидкость декантируют на обеззоленный фильтр "белая лента". Осадок промывают три-четыре раза декантацией небольшими порциями горячей воды, переносят его на фильтр и продолжают промывание до полного удаления в промывных водах иона хлора (проба с азотнокислым серебром).

6.3.3.3 Кремниевую кислоту выделяют вторично, выпаривая полученный фильтрат вместе с промывными водами в той же фарфоровой чашке на кипящей водяной бане почти досуха, и повторяют при этом все предыдущие операции, за исключением промывания декантацией.

Оба фильтра с осадками кремниевой кислоты подсушивают до слегка влажного состояния, осторожно заворачивают внутрь края фильтра, закрывая им осадок, и плотно укладывают конусом вверх в предварительно прокаленный и взвешенный тигель.

6.3.3.4 Содержимое тигля осторожно озоляют и прокаливают в муфельной печи при температуре от 1000 °С до 1100 °С. Тигель с осадком охлаждают в эксикаторе взвешивают и повторяют прокаливание до постоянной массы (m1).

6.3.3.5 Прокаленный осадок обрабатывают несколькими каплями разбавленной серной кислоты и от 5 до 7 см3 фтористоводородной кислоты. Полученную смесь выпаривают на воздушной бане досуха. Затем сухой остаток солей прокаливают при постепенном повышении температуры до (1050±50) °C в муфельной печи в течение от 15 до 20 мин. После охлаждения в эксикаторе тигель с остатком взвешивают.

6.3.4 Обработка результатов

6.3.4.1 Массовую долю диоксида кремния Х, в процентах вычисляют по формуле

Х=m1-m2∙100m,                                           (1)

где m1 - масса тигля с осадком диоксида кремния до испытания на чистоту, г;

m2 - масса тигля с остатком после испытания на чистоту, г;

m - масса навески жидкого стекла, г.

6.3.4.2 За результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, допускаемое расхождения между которыми, при доверительной вероятности Р=0,95, не должно превышать 0,3%.

6.4 Определение массовой доли диоксида кремния (ускоренный метод)

Массовую долю диоксида кремния Х1, вычисляют по формуле

Х=M∙X6K,                                 (2)

где M – силикатный модуль;

X6 – массовая доля оксида натрия, %;

K – отношение молекулярного веса щелочного оксида к молекулярному

весу диоксида кремния, равное для натриевого жидкого стекла 1,0323.

При возникновении разногласий применяют метод по 6.3.

6.5 Определение массовой доли суммы оксида железа и оксида алюминия

6.5.1. Сущность метода

Метод основан на образовании комплексных соединений железа и алюминия с трилоном Б при условии его избытка. Избыток трилона Б титруют раствором сернокислого цинка в присутствии ацетатного буферного раствора при рН 5,2 – 5,8 с индикатором ксиленоловым оранжевым.

6.5.2 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы

6.5.2.1 Для проведения анализа применяют:

- баню водяную, обеспечивающую температуру воды до 100 оС;

- баню воздушную;

- бюретки по ГОСТ 29251;

- весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1;

- колбы 1(2)-100(250, 500, 1000)-2 по ГОСТ 1770;

- колбы Кн-2-250 (1000) ТХС по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- набор гирь по ГОСТ OIML R 111-1;

- пипетки номинальной вместимостью 25 см3 по ГОСТ 29227;

- чашки платиновые (изделие № 118-3) по ГОСТ 6563;

- чашки фарфоровые по ГОСТ 9147;

- шпатели платиновые (изделия № 209-11) по ГОСТ 6563;

- электроплитку по ГОСТ 14919;

- аммиак водный по ГОСТ 3760 раствор с массовой долей 25 % и 10 %;

- аммоний хлористый по ГОСТ 3773,

- аммоний уксуснокислый по ГОСТ 3117;

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;

- гидроксиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456, раствор с массовой долей 10 %;

- кислоту азотную по ГОСТ 4461;

- кислоту серную по ГОСТ 4204, х.ч.;

- кислоту соляную по ГОСТ 3118, х.ч.;

- кислоту уксусную по ГОСТ 61;

- кислоту фтористоводородную по ГОСТ 10484 х.ч.;

- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

- трилон Б (соль динатриевая этилендиамин-N, N, N´, N´-тетрауксусной кислоты 2-водная (ди-Na-ЭДТА) по ГОСТ 10652, раствор молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3;

- цинк металлический гранулированный по нормативному документу;

- цинк сернокислый 7-водный по ГОСТ 4174, раствор молярной концентрации с (ZnSО4 •7Н2О) = 0,025 моль/дм3;

- фильтровальная бумага по ГОСТ 12026.

6.5.3 Индикаторы

6.5.3.1 Для проведения анализа применяют:

- бумагу индикаторную конго красную по нормативной документации;

- эриохром черный Т, приготовленный по ГОСТ 4919.1. Хранят в герметично закрытой банке из темного стекла.;

- ксиленоловый оранжевый; приготовленный по ГОСТ 4919.1. Хранят в герметично закрытой банке из темного стекла. Раствор годен 30 дней.

- кислотный хром темно-синий (2-(5-хлор-2-оксифения)-азо-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль), готовят по 6.5.3.2

6.5.3.2 Приготовление индикаторов

Кислотный хром темно-синий (2-(5-хлор-2-оксифения)-азо-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль) готовят следующим образом: 0,15 г индикатора растворяют в 5 см3 аммиачного буферного раствора, добавляют 20 см3 этилового спирта и перемешивают.

6.5.4 Буферные растворы

6.5.4.1 Приготовление буферного раствора с рН 5,2─5,8

Ацетатный буферный раствор с рН 5,2─5,8, готовят следующим образом: 100 г уксуснокислого аммония, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г, растворяют в воде от 300 до 400 см3 (для лучшего растворения раствор подогревают). Фильтруют, добавляют 10 см3 уксусной кислоты, перемешивают и доводят объем раствора водой до 1000 см3. рН буферных растворов проверяют на рН-метре и при необходимости добавляют кислоты, аммиака или щелочи.

6.5.4.2 Приготовление буферного раствора с рН 9,5─10,0

Аммиачный буферный раствор с рН 9,5─10,0, готовят следующим образом: 54 г хлористого аммония растворяют в 200 см3 воды, к полученному раствору прибавляют 350 см3 аммиака раствор с массовой долей 25 % и доводят объем раствора водой до 1000 см3.

6.5.5 Подготовка к анализу

6.5.5.1 Приготовление титрованных растворов проводят по ГОСТ 10398.

6.5.5.2 Раствор трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА)= 0,025 моль/дм3, готовят следующим образом: 9,31 г трилона Б растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3 и доводят объем водой до 1000 см3. Раствор хранят в полиэтиленовых или стеклянных, парафинированных изнутри сосудах.

Допускается приготовление раствора из стандарт-титра трилона Б.

6.5.5.3 Раствор соли цинка молярной концентрации точно 0,025 моль/дм3 (для установки коэффициента поправки раствора трилона Б), готовят следующим образом: 1,6345 г цинка, свежеочищенного стальным ножом от оксида цинка сразу же взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г, помещают в фарфоровую чашку и растворяют при медленном нагревании на водяной бане в смеси 100 см3 воды и 15 см3 концентрированной азотной кислоты, накрыв чашку часовым стеклом, затем тщательно смывают стекло водой, собирая ее в ту же чашку, и упаривают раствор до объема от 3 до 4 см3. Остаток из чашки количественно переносят, смывая стенки чашки водой, в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят объем раствора водой до метки.

Раствор годен в течение 30 сут.

6.5.5.4 Коэффициент поправки раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3 определяют по соли цинка следующим образом: 25 см3 раствора соли цинка молярной концентрации 0,025 моль/дм3 помещают в коническую колбу, прибавляют 5 см3 буферного аммиачного раствора, 0,1 г индикаторной смеси эриохрома черного Т или от 10 до 12 капель раствора кислотного хрома темно-синего и 70 см3 воды

Раствор перемешивают и титруют из бюретки раствором трилона Б до перехода фиолетово-красной окраски в синюю (при применении эриохрома черного Т) или малиновой в неизменяющуюся синюю (при применении кислотного хрома темно-синего). Отмечают объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование.

Коэффициент поправки К раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3 К вычисляют по формуле

K=25V,                                                        (3)

где - V - объем раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) =0,025 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3.

6.5.5.5 Раствор сернокислого цинка молярной концентрации с (1/2 ZnSО4) = 0,025 моль/дм3 готовят следующим образом: 7,2 г сернокислого цинка помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, растворяют в воде и доводят объем раствора водой до метки.

Коэффициент поправки к концентрации раствора определяют следующим образом: в коническую колбу для титрования отмеряют 25 см3 раствора сернокислого цинка молярной концентрации с (1/2 ZnSО4) = 0,025 моль/дм3 помещают в колбу для титрования, прибавляют 70 см3 воды, 5 см3 аммиачного буферного раствора, 0,1 г индикаторной смеси эриохрома черного Т и титруют раствором трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3  до перехода фиолетовой окраски в синюю. Отмечают объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование.

Коэффициент поправки к концентрации 7-водного сернокислого цинка молярной концентрации с (ZnSО4•7Н2О) = 0,025 моль/дм3 К1 вычисляют по формуле

К1 = V∙K25,                                       (4)

где - V - объем раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) =0,025 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3., израсходованный на титрование, см3.

К – коэффициент поправки раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) =0,025 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3.

6.5.5.6 Коэффициент поправки к раствору трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3 при его использовании для титрования оксида алюминия определяют следующим образом: в коническую колбу для титрования отмеряют бюреткой 10 см3 раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) =0,025 моль/дм3, подкисляют несколькими каплями соляной кислоты, прибавляют 70 см3 воды и нагревают до 50 С. Опускают в раствор индикаторную бумагу «конго» и прибавляют водный аммиак по каплям до покраснения бумаги. Затем добавляют 20 см3 ацетатного буферного раствора, нагревают до кипения, прибавляют 10 капель индикатора ксиленолова оранжевого и титруют раствором сернокислого цинка молярной концентрации с (ZnSО4 •7Н2О) = 0,025 моль/дм3 с до перехода желтой окраски раствора в фиолетово-красную. Отмечают объем 7-водного сернокислого цинка, израсходованный на титрование.

Коэффициент поправки к концентрации К2 раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) =0,025 моль/дм3 вычисляют по формуле

К2 = V∙K110,                                       (4)

где V – объем раствора сернокислого цинка молярной концентрации с (ZnSО4 •7Н2О) = 0,025 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

К1 – коэффициент поправки к концентрации раствора сернокислого цинка молярной концентрации с (ZnSО4 •7Н2О) = 0,025 моль/дм3.

6.5.6 Приготовление исследуемого раствора

Навеску жидкого стекла приблизительно 4 г взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г в платиновой чашке. Параллельно проводят контрольный опыт на чистоту реактивов. Навеску смачивают водой от 1 до 2 см3, добавляют 2 см3 серной кислоты, от 7 до 10 см3 фтористоводородной кислоты и проводят тщательное перемешивание. Смесь выпаривают сначала на водяной бане до полного удаления фтористоводородной кислоты, затем переносят на воздушную баню и нагревают до обильного выделения паров серной кислоты. Когда содержимое чашки превратится в сиропообразную массу, застывающую при охлаждении, нагревание прекращают. После этого в чашку наливают от 10 до 15 см3 воды, от 3 до 4 см3 соляной кислоты, и помешивая стеклянной палочкой, полностью растворяют остаток солей при осторожном нагревании на водяной бане. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, ополаскивают чашку не менее трех раз горячей водой, сливая воду каждый раз в ту же колбу. Затем колбу с содержимым охлаждают до комнатной температуры, доливают водой до метки и перемешивают.

6.5.7 Проведение анализа

6.5.7.1 Раствор 50 см3, приготовленного по 6.5.6, переносят пипеткой в коническую колбу вместимостью 250 см3 , добавляют 15 см3 раствора трилона Б, опускают бумагу индикаторную конго, добавляют от 30 до 35 см3 воды, раствор нагревают до температуры 50 °С, прибавляют по каплям раствор аммиака с массовой долей 25 % до покраснения бумаги индикаторной конго, а затем добавляют раствор аммиака с массовой долей 10 % до появления ярко-красного цвета индикаторной бумаги конго.

6.5.7.2 Затем прибавляют 20 см3 ацетатного буферного раствора, 10 см3 раствора гидрохлорида гидроксиламина и кипятят от 1 до 2 мин. После чего сразу же титруют раствором сернокислого цинка молярной концентрации с (ZnSО4•7Н2О) = 0,025 моль/дм3 с индикатором ксиленоловым оранжевым, 10 капель которого предварительно добавляют в раствор. Титрование продолжают до перехода желтой окраски раствора в фиолетово-красную. Отмечают объем раствора сернокислого цинка, израсходованный на титрование.

При обработке результатов учитывают результат контрольного опыта.

6.5.8 Обработка результатов

6.5.8.1 Массовую долю суммы оксида железа и оксида алюминия Х2 в процентах вычисляют по формуле

X2=V2-V1∙K∙0,001275∙V3∙100V4∙m,……………       (5)

где V1 - объем раствора сернокислого цинка молярной концентрации с (ZnSО4•7Н2О) = 0,025 моль/дм3, израсходованный на обратное титрование, см3;

V2 - объем раствора сернокислого цинка молярной концентрации с (ZnSО4•7Н2О) = 0,025 моль/дм3, израсходованный на титрование контрольного опыта, см3;

К – коэффициент поправка к концентрации раствора сернокислого цинка молярной концентрации с (ZnSО4•7Н2О) = 0,025 моль/дм3;

V3 - общий объем анализируемого раствора, см3;

V4 - объем аликвотной части раствора, см3;

0,001275 – масса оксида алюминия, соответствующая 1 см3 молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3 раствора трилона Б, г;

m - масса навеcки, г.

6.5.8.2 За результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми, при доверительной вероятности Р=0,95, не должны превышать 0,05 %.

6.6 Определение массовой доли оксида железа

6.6.1. Сущность метода

Метод основан на образовании сульфосалицилата железа, окрашенного в аммиачной среде в желтый цвет (рН 8,0-11,5), и последующем его фотоколориметрировании.

6.6.2 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы

6.6.2.1 Для проведения анализа применяют:

- колориметр фотоэлектрический или спектрофотоколориметр;

- тигли платиновые по ГОСТ 6563;

- бюретки по ГОСТ 29251;

- колбы по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- мерную лабораторную стеклянную посуду (цилиндры, мензурки, колбы, пробирки) по ГОСТ 1770;

- пипетки номинальной вместимостью 25 см3 по ГОСТ 29227;

- эксикатор про ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- электроплитку по ГОСТ 14919;

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;

- аммиак водный по ГОСТ 3760, раствор с массовой долей 10 %;

- аммоний хлористый по ГОСТ 3773, раствор молярной концентрации, с(NH4Cl) = 1 моль/дм3;

- аммоний азотнокислый по ГОСТ 22867, раствор с массовой долей 2 %;

- квасцы железоаммонийные по нормативному документу;

- кислоту соляную по ГОСТ 3118, концентрированную;

- кислота сульфосалициловая по ГОСТ 4478, раствор с массовой долей 20 %;

- раствор метиловый красный (индикатор), приготовленный по ГОСТ 4919.1;

- фильтр бумажный обеззоленный «белая лента».

6.6.3 Подготовка к анализу

6.6.3.1 Приготовление стандартных растворов железоаммонийных квасцов

Раствор А – раствор массовой концентрации (С) равной 1 мг/см3 оксида железа (III), готовят следующим образом:

железоаммонийных квасцов) 6,0397 г железоаммонийных квасцов помещают в стеклянную колбу вместимостью 1000 см3 и растворяют в 100 см3 воды, подкисленной 9 см3 раствора соляной кислоты. Объем раствора в колбе доводят водой до 1000 см3 и перемешивают. Титр раствора устанавливают гравиметрическим методом.

Для этого в три стакана вместимостью по 300 см3 отмеряют с помощью бюретки 10, 20 и 30 см3 стандартного раствора, доводят до 120 - 150 см3 водой, нагревают до кипения и осаждают гидроксид железа аммиаком в присутствии метилового красного. Полученный осадок фильтруют через обеззоленный фильтр «белая лента», промывают горячим раствором азотнокислого аммония, в который добавлено несколько капель аммиака. Фильтр с осадком помещают в предварительно прокаленный и взвешенный платиновый тигель, озоляют и прокаливают до постоянной массы при температуре от 800 оС до 850 оС. Тигель с прокаленным осадком охлаждают в эксикаторе, взвешивают и вычисляют эмпирический титр (Тэмп) раствора по формуле:

Тэмп =mV                                                    (6)

где - m масса прокаленного оксида железа, мг;

V - объем раствора, взятый для осаждения, см3.

Раствор Б, содержащий 0,1 мг/см3 оксида железа (III), готовят разбавлением водой 100 см3 раствора А в мерной колбе до 1000 см3.

Раствор В, содержащий 0,01 мг/см3 оксида железа (III), готовят разбавлением водой 100 см3 раствора Б в мерной колбе до 1000 см3.

Растворы Б и В готовят непосредственно перед использованием.

6.6.3.2 Приготовление хлористого аммония

Хлористый аммоний массой 53,5 г растворяют в 1000 см3 воды. При необходимости раствор фильтруют.

6.6.4 Построение градуировочного графика

6.6.4.1 В мерные колбы вместимостью 100 см3 отмеряют бюреткой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 см3 стандартного раствора Б, содержащего 0,1 г/см3 оксида железа (III). В каждую колбу добавляют по 10 см3 раствора хлористого аммония, 15 см3 раствора сульфосалициловой кислоты и доливают по каплям раствор аммиака до появления устойчивой желтой окраски и сверх того добавляют еще 3 см3 раствора аммиака, доводят водой до метки и перемешивают.

Одновременно готовят контрольный раствор, не содержащий оксида железа (III).

Второй градуировочный график строят аналогично первому градуировочному графику, но при этом берут раствор В, содержащий 0,01 мг/см3 оксида железа (III).

6.6.4.2 Оптическую плотность растворов измеряют на фотоэлектроколориметре, пользуясь синим светофильтром (длина волны  =450 нм), в кюветах с толщиной поглощающего свет слоя 30 мм. По полученным данным строят градуировочный график.

Значение оптической плотности откладывают по оси ординат, а соответствующие этим значениям содержание оксида железа (III) в мг - по оси абсцисс.

Для построения каждой точки градуировочного графика вычисляют среднеарифметическое значение оптической плотности трех параллельных определений.

6.6.5 Проведение анализа

В мерную колбу вместимостью 100 см3 пипеткой переносят 25 см3 исследуемого раствора, приготовленного по 6.5.6, приливают 10 см3 раствора хлористого аммония молярной концентрации, равной с(NH4Cl) = 1 моль/дм3, 15 см3 раствора сульфосалициловой кислоты и раствор аммиака до устойчивого желтого окрашивания и сверх того еще 3 см3, после чего разбавляют водой до метки. Одновременно готовят контрольный раствор, не содержащий оксида железа (III).

6.6.6 Обработка результатов

6.6.6.1 По полученному значению оптической плотности, пользуясь градуировочным графиком, находят содержание оксида железа (III) в исследуемом растворе.

6.6.6.2 Массовую долю оксида железа (III) X3, в процентах вычисляют по формуле

X3=m1∙∙V∙100m∙1000∙V1,                                                                     (7)

где m1 - содержание оксида железа (III), найденное по градуировочному графику, мг;

m - масса навески, г;

V - общий объем раствора, см3;

V1 - объем аликвотной части раствора, взятый для фотоколориметрирования, см3.

6.6.6.3 При необходимости в результат определения вносят поправку на содержание оксида железа, определяемe. контрольным опытом.

6.6.6.4 За результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми, при доверительной вероятности Р=0,95, не должны превышать 0,01 %.

6.7 Определение массовой доли оксида кальция комплексонометрическим методом

6.7.1. Сущность метода

Метод основан на прямом титровании трилоном Б катиона кальция в щелочной среде при рН 12 с индикатором хромом темно-синим.

6.7.2 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы

6.7.2.1 Для проведения анализа применяют:

- бюретки по ГОСТ 29251;

- колбы 1(2)-100(250, 500, 1000)-2 по ГОСТ 1770;

- колба Кн-2-250 ТХС, Кн-2-500 ТХС, Кн-2-750 ТХС и Кн-2-1000 ТХС по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;

- натрий сернистый (сульфид натрия) по ГОСТ 2053, раствор с массовой долей 2 % (свежеприготовленный).

- натрия гидроксид по ГОСТ 4328, раствор молярной концентрации с(NaOH)=2 моль/дм3;

- сахар белый по ГОСТ 33222, раствор с массовой долей 2 %;

- трилон Б (соль динатриевая этилендиамин-N, N, N´, N´-тетрауксусной кислоты 2-водная (ди-Na-ЭДТА) по ГОСТ 10652, раствор молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3.

6.7.2.2 Индикаторы

Для проведения анализа применяют:

- бумагу индикаторную конго красную по нормативной документации;

- кислотный хром темно-синий (2-(5-хлор-2-оксифения)-азо-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль), готовят по 6.5.3.2

6.7.3 Проведение анализа

6.7.3.1 Раствор для определения оксида кальция готовят по 6.5.6. Полученный раствор переносят количественно в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 2 см3 раствора сахара, доливают водой до объема от 85 до 90 см3, опускают индикаторную бумагу конго, нейтрализуют раствором гидроксида натрия молярной концентрации с(NaOH)=2 моль/дм3до покраснения индикаторной бумаги конго. Затем добавляют 2 см3 раствора сульфида натрия, перемешивают и прибавляют 5 см3 раствора гидроксида натрия, выдерживают раствор от 1 до 2 мин, добавляют от 8 до 10 капель раствора кислотного хром темно-синего и титруют при непрерывном помешивании раствором трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3 до перехода малиновой окраски раствора в неизменяющуюся синюю.

6.7.4 Обработка результатов

6.7.4.1 Массовую долю оксида кальция Х4 в процентах вычисляют по формуле

X4 =V-V2)∙K∙0,0014∙V3∙100m∙V4,                               (8)

где - V – объем раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3, израсходованный на титрование оксида кальция, см3;

V2- объем раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3, израсходованный на титрование контрольного опыта, см3;

К – коэффициент поправки раствора трилона Б молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) =0,025 моль/дм3;

0,0014 - масса оксида кальция, соответствующая 1 см3 молярной концентрации с (ди-Na-ЭДТА) = 0,025 моль/дм3 раствора трилона Б, г;

раствора трилона Б, г;

V3 - общий объем анализируемого раствора, см3;

V4 - объем аликвотной части анализируемого раствора, см3;

m - масса навески, г.

6.7.4.2 За результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, допускаемые расхождения между результатами которых, при доверительной вероятности Р=0,95, не должны превышать 0,05 %.

6.8 Определение массовой доли серного ангидрида гравиметрическим методом

6.8.1. Сущность метода

Метод основан на весовом определении общего количества серного ангидрида в виде сернокислого бария.

6.8.2 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы

6.8.2.1 Для проведения анализа применяют:

- баню водяную, обеспечивающую температуру воды до 100 оС;

- баню воздушную;

- весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1;

- набор гирь по ГОСТ OIML R 111-1;

- печь муфельную с терморегулятором, обеспечивающую:

- температуру нагрева от 1000 оС до 1100 оС;

- поддержание температуры с погрешностью ± 10 оС;

- стакан стеклянный по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- тигли платиновые с крышками по ГОСТ 6563;

- эксикатор про ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- электроплитку по ГОСТ 14919;

- барий хлористый по ГОСТ 4108, раствор молярной концентрации с(BaCl) = 0,5 моль/дм3

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;

- кислоту серную по ГОСТ 4204, разбавленная в объемном соотношении 1:1;

- кислоту соляную по ГОСТ 3118, х.ч.;

- кислоту фтористоводородную по ГОСТ 10484 х.ч.;

- серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, раствор с массовой долей 1 %;

- раствор метиловый оранжевый (индикатор), приготовленный по ГОСТ 4919.1;

- фильтр бумажный обеззоленный «синяя лента».

6.8.3. Приготовление исследуемого раствора

6.8.3.1 Для приготовления исследуемого раствора применяют несколько способов.

Первый способ – используют фильтрат от выделенной кремниевой кислоты по 6.3.3.

Второй способ.

Навеску жидкого стекла массой около 1 г помещают на часовое стекло и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Навеску смывают горячей воды объемом от 75 до 100 см3 в стакан вместимостью 250 см3 и кипятят в течение 10 мин. Затем добавляют от 3 до 4 капель метилового оранжевого и подкисляют соляной кислотой до перехода желтого цвета раствора в ярко-розовый. Далее содержимое стакана кипятят от 10 до 15 мин, после чего образовавшийся осадок кремниевой кислоты отфильтровывают на обеззоленный фильтр "синяя лента".

Осадок промывают горячей водой до полного удаления в промывных водах иона хлора (проба с раствором азотнокислого серебра).

6.8.4 Проведение анализа

Раствор, полученный любым способом, нагревают до кипения и приливают к нему от 4 до 5 капель соляной кислоты и при помешивании 20 см3 горячего раствора хлористого бария молярной концентрации с(BaCl) = 0,5 моль/дм3. Раствор с осадком оставляют на кипящей водяной бане на 2 ч (прикрыв стакан часовым стеклом) и на 12 ч при комнатной температуре. Осадок сернокислого бария отфильтровывают через двойной обеззоленный фильтр "синяя лента" и промывают горячей водой до полного удаления в промывных водах иона хлора (проба с раствором азотнокислого серебра).

Фильтр с осадком помещают в предварительно прокаленный и взвешенный платиновый тигель, осторожно подсушивают, озоляют, прокаливают в муфельной печи от 30 до 40 мин при температуре от 800 °С до 850°С. Тигель с прокаленным осадком охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Прокаливание повторяют до постоянной массы.

Для проверки чистоты полученного осадка (если раствор подготовлен по второму способу) его обрабатывают от 1 до 2 каплями раствора серной кислоты и от 5 до 6 каплями фтористоводородной кислоты. Полученную смесь выпаривают на воздушной бане досуха. Сухой остаток прокаливают в муфельной печи от 30 до 40 мин при температуре от 800 °С до 850°С. Тигель с прокаленным осадком сернокислого бария охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

6.8.5 Обработка результатов

6.8.5.1 Массовую долю серного ангидрида X5, в процентах вычисляют по формуле

X5=m1∙0,343∙100m ,                                                              (9)

где m - масса навески жидкого стекла, г;

m1 - масса осадка сернокислого бария, г;

0,343 - коэффициент пересчета массы сернокислого бария на серный

ангидрид.

6.8.5.2 За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми, при доверительной вероятности Р=0,95, не должны превышать 0,05 %.

6.9 Определение массовой доли оксида натрия ацидиметрическим

методом

6.9.1 Сущность метода

Метод основан на ацидиметрическом титровании раствора с применением метилового оранжевого.

6.9.2 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы

6.9.2.1 Для проведения анализа применяют:

- бюретки по ГОСТ 29251;

- весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1;

- колбы 1(2)-250, по ГОСТ 1770;

- колбы Кн-2-250 ТХС, по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- набор гирь по ГОСТ OIML R 111-1;

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;

- кислоту соляную по ГОСТ 3118, раствор молярной концентрации с(HCL) = 0,1 моль/дм3;

- раствор метиловый оранжевый (индикатор), приготовленный по ГОСТ 4919.1.

6.9.3 Проведение анализа

Навеску жидкого стекла массой около 0,5 г помещают на часовое стекло и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

Навеску смывают горячей водой объемом от 75 до 100 см3 в коническую колбу вместимостью 250 см3 и кипятят при помешивании в течение 20 мин. Раствор охлаждают, добавляют от 3 до 4 капель метилового оранжевого и титруют раствором соляной кислоты молярной концентрации с(HCL) = 0,1 моль/дм3  до перехода желтой окраcки в бледно-розовую.

6.9.4 Обработка результатов

6.9.4.1 Массовую долю оксида натрия X6, в процентах вычисляют по формуле

X6 = V∙0,0031∙100m,                                   (10)

где V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации с(HCL) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

m - масса навески жидкого стекла, г;

0,0031 – масса оксида натрия, соответствующее 1 см3 раствора соляной кислоты молярной концентрации с(HCL) = 0,1 моль/дм3, г.

6.9.4.2 За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения которыми, при доверительной вероятности Р=0,95, не должны превышать 0,4 %.

6.10 Определение силикатного модуля

Силикатный модуль - отношение числа грамм-молекул диоксида кремния к числу грамм-молекул оксида натрия.

6.10.1 Силикатный модуль Х7 вычисляют по формуле

Х7 = X1X6∙1,0323,                                                        (11)

где – X1 массовая доля диоксида кремния, полученная по 6.3, 6.4;

X6 - массовая доля оксида натрия, полученная по 6.9;

1,0323 - отношение молекулярной массы оксида натрия к молекулярной массе диоксида кремния.

6.10.2 Определение силикатного модуля ускоренным методом

6.10.2.1 Сущность метода

Метод основан на последовательном титровании раствором соляной кислоты жидкого натриевого стекла и раствором гидроксида натрия до получения бесцветного раствора.

6.10.2.2 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы

6.10.2.2.1 Для проведения анализа применяют:

- бюретки по ГОСТ 29251;

- весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1;

- колбы 1(2)-100(250, 500, 1000, 2000)-2 по ГОСТ 1770;

- колба Кн-2-250 ТХС, Кн-2-500 ТХС, Кн-2-750 ТХС и Кн-2-1000 ТХС, Кн-2-2000 ТХС, по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- набор гирь по ГОСТ OIML R 111-1;

- пипетки по ГОСТ 29227;

- цилиндры 100 и 1000 см3 по ГОСТ 1770;

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;

- калий хлористый по ГОСТ 4234;

- кислоту соляную по ГОСТ 3118, раствор молярной концентрации с(HCl) = 0,5 моль/дм3;

- натрий фтористый по ГОСТ 4463;

- натрия гидроксид по ГОСТ 4328, раствор молярной концентрации с(NaOH)=0,5 моль/дм3;

- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300,

- бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

6.10.2.2.1 Индикаторы

Для проведения анализа применяют смешанный кислотно-основной индикатор.

Индикатор получают смешиванием равных объемов спиртового раствора метилового красного с массовой долей 0,2 % и спиртового раствора метиленового голубого с массовой долей 0,1 %, приготовленного при слабом нагревании (ГОСТ 4919.1, ГОСТ 4919.2).

6.10.2.3 Подготовка к анализу

Приготовление растворов фтористого натрия и хлористого калия

Навески фтористого натрия массой 60 г и хлористого калия массой 100 г взвешивают с погрешностью не более 0,5 г, переносят в коническую колбу вместимостью 2000 см3 и добавляют из мерного цилиндра вместимостью 1000 см3 дистиллированной воды.

После суточного отстаивания раствор фильтруют.

6.10.2.4 Проведение испытания

В коническую колбу вместимостью 250 см3 пипеткой добавляют от 5 до 7 капель исследуемого раствора жидкого стекла, добавляют из мерного цилиндра от 70 до 80 см3 дистиллированной воды и от 5 до 7 капель раствора смешанного кислотно-основного индикатора. Из бюретки, с ценой деления 0,01 см3 вместимостью 2 и 5 см3, титруют исследуемый раствор раствором соляной кислоты, молярной концентрации с(HCl) = 0,5 моль/дм3, до изменения зеленовато-голубой окраски в фиолетовую (V).

Затем добавляют из мерного цилиндра 50 см3 раствора смеси фтористого натрия и хлористого калия, после чего из бюретки, с ценой деления 0,1 см3 вместимостью 25 см3, добавляют раствор соляной кислоты, молярной концентрации с(HCl) = 0,5 моль/дм3, до изменения зеленовато-голубой окраски в устойчивую фиолетовую (V1).

Избыток кислоты оттитровывают раствором гидроксида натрия, молярной концентрации c(NaOH) = 0,5 моль/дм3, до перехода фиолетовой окраски в зеленовато-голубую (V2).

6.10.2.5 Обработка результатов

6.10.2.5.1 Силикатный модуль М вычисляют по формуле

M = V1- V22∙V,                                          (12)

где V - объем раствора соляной кислоты, молярной концентрации с(HCl) = 0,5 моль/дм3, израсходованный при титровании, см3;

V1- объем добавленного раствора соляной кислоты, молярной концентрации с(HCl) = 0,5 моль/дм3, добавленный, см3;

V2- объем раствора гидроксида натрия, молярной концентрации c(NaOH) = 0,5 моль/дм3, израсходованный при титровании, см3.

Проводят не менее двух параллельных анализов.

6.10.2.5.2 За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми при доверительной вероятности Р=0,95, не должны превышать 1%.

6.11 Определение плотности ареометром

6.11.1 Сущность метода

Метод основан на определении плотности жидкого стекла с помощью ареометра

6.11.2 Средства измерений

6.11.2.1 Для проведения анализа применяют:

- набор ареометров плотностью от 0,70 до 1,84 г/см3 с погрешностью измерения не более 0,001 г/см3;

- термометр по ГОСТ 28498;

- цилиндр по ГОСТ 1770.

6.11.3 Проведение испытания

6.11.3.1 Пробу жидкого стекла объемом около 500 см3 доводят до температуры (20,0±0,5) °С. Выливают в мерный цилиндр с термометром. Медленно погружают в раствор выбранный из набора ареометр. Проверяют, чтобы температура жидкого стекла была (20,0±0,5) °С, и удаляют термометр. Когда ареометр достигнет положения равновесия, слегка нажимают на него и дожидаются его возвращения в положение равновесия. Ареометр, погруженный в жидкое стекло, не должен касаться стенок цилиндра. Поэтому диаметр цилиндра должен быть больше диаметра ареометра на 3 – 4 см.

6.11.4 Обработка результатов

Плотность жидкого стекла определяют по шкале ареометра по верхнему мениску жидкости.

6.12 Определение плотности пикнометром

6.11.1 Сущность метода

Метод основан на определении плотности жидкого стекла с помощью пикнометра.

6.12.2 Средства измерений, аппаратура, реактивы

6.12.2.1 Для проведения анализа применяют:

-  баню водяную, обеспечивающую температуру воды до 100 оС;

- весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1;

- набор гирь по ГОСТ OIML R 111-1;

- пикнометр для жидкостей по ГОСТ 22524;

- термостат;

- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

- ацетон по ГОСТ 2603;

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709.

6.12.3 Проведение испытания

6.12.3.1 Пикнометр вместимостью 50 см3 с пробкой промывают водой, обмывают внутренние стенки спиртом или ацетоном, дают просохнуть и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Открывают пробку, заполняют пикнометр до метки по верхнему мениску свежепрокипяченной водой температурой (20±0,5) °С, помещают в водяную баню или термостат, отрегулированные на температуру (20±0,5) °С, выдерживают не менее 10 мин, чтобы температура достигла равновесия, и вынимают пикнометр, держа его за верхнюю часть.

6.12.3.2 Выравнивают объем воды точно до метки, закрывают пробкой, обтирают снаружи и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

6.12.3.3 Освобождают пикнометр от содержимого, ополаскивают спиртом или ацетоном, дают просохнуть и заполняют до метки по верхнему мениску жидким стеклом, предварительно доведенным до температуры (20±0,5) °С, не допуская воздушных пузырьков, особенно, когда раствор имеет высокую вязкость. Помещают пикнометр с исследуемой пробой в водяную баню или термостат, отрегулированные на температуру (20±0,5)°С, выдерживают не менее 10 мин, вынимают, обтирают снаружи, выравнивают объем жидкого стекла точно по метке по верхнему мениску, плотно закрывают пробкой и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

6.12.4 Обработка результатов

6.12.4.1 Плотность жидкого стекла ρ, в г/см3 вычисляют по формуле

ρ = (m2-m)∙ρ1m1-m,                                                           (13)

где m2 - масса пикнометра с жидким стеклом, г;

m1 - масса пикнометра с водой, г;

m - масса пустого пикнометра, г;

ρ1 - плотность воды при температуре 20 °С, равная 0,9982 г/см3.

Погрешность измерения не должна превышать 0,001 г/см3.

6.13. Определение массовой доли нерастворимых в воде веществ

6.13.1 Сущность метода

Метод состоит

6.13.2. Аппаратура, реактивы

6.13.2.1 Для проведения анализа применяют:

- весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1;

- набор гирь по ГОСТ OIML R 111-1;

- насос водоструйный;

- стакан стеклянный по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- сушильный шкаф;

- тигли фильтрующие по ГОСТ 25336;

- эксикатор про ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- электроплитку по ГОСТ 14919;

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709.

6.13.3 Проведение анализа

6.13.3.1 Навеску жидкого стекла массой 20 г взвешивают с погрешностью не более 0,01 г в стакане вместимостью 500 см3 и растворяют при перемешивании в 300 см3 воды при нагревании. Раствор фильтруют, используя водоструйный насос через фильтрующий тигель, предварительно высушенный до постоянной массы и взвешенный с погрешностью не более 0,0002 г.

6.13.3.2 Нерастворимый остаток на фильтре промывают 50 см3 теплой воды и сушат в сушильном шкафу при температуре от 105 °C до 110 °C до постоянной массы. Затем остаток охлаждают в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

6.13.4 Обработка результатов

6.13.4.1 Массовую долю нерастворимых в воде веществ Х8, в процентах вычисляют по формуле

X8 = (m1-m2)∙100m,                                                     (14)

где m – масса взятой навески, г;

m1 - масса тигля с остатком, г;

m2 - масса пустого тигля, г.

6.13.4.2 За результат анализа принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми, при доверительной вероятности Р=0,95, не должны превышать 0,05%.

7 Транспортирование и хранение

7..1 Жидкое стекло перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По железной дороге жидкое стекло транспортируют наливом в железнодорожных цистернах. При транспортировании бочки должны быть установлены так, чтобы исключить возможность их перемещения и качения.

7.2 Жидкое стекло должно храниться в плотно закрытой таре, в закрытых помещениях. При хранении бочки устанавливают только в один ярус.

7.3 При транспортировании и хранении жидкого стекла при отрицательной температуре перед применением его температуру доводят до температуры производственного помещения.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие жидкого стекла требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения жидкого стекла - один год со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения жидкое стекло перед использованием должно быть проверено на соответствие требованиям настоящего стандарта.

УДК 661.683:006.354							МКС 81.040.10

Ключевые слова: жидкое стекло, диоксид кремния, методы анализа, обработка результатов

Руководитель разработки

Председатель ТК 41 «Стекло»,

Зав. отделом стандартизации и испытаний			А.Г. Чесноков

Исполнитель

Зам. зав. отделом стандартизации и испытаний	О.А. Емельянова

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878─2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия».

В Российской Федерации действуют ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

) Железоаммонийные квасцы предварительно необходимо проанализировать. В том случае, если они выветрились и содержание оксида железа изменилось, следует пересчитать массу навески.