| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 21836– (Проект RU, первая редакция) |

СТЕКЛА СМОТРОВЫЕ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Институт стекла», Техническим комитетом по стандартизации ТК 41 «Стекло»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 								)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 21836–88

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Классификация, основные параметры и размеры	2

5 Технические требования	4

6 Правила приемки	6

7 Методы контроля	6

8 Транспортирование и хранение	7

9 Указания по эксплуатации	7

10 Гарантии изготовителя	8

Приложение А (справочное) Эксплуатационные характеристики стекол	9

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТЕКЛА СМОТРОВЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК Технические условия Sight glasses for industrial units. Specifications

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на плоские бесцветные стекла, предназначенные для смотровых фонарей и окон промышленных установок, а также для других целей в соответствии со своими техническими характеристиками.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 111 Стекло листовое бесцветное. Технические условия

ГОСТ 166 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 10134.0 Стекло и изделия из него. Методы определения химической стойкости. Общие требования

ГОСТ 10134.1 Стекло и изделия из него. Методы определения химической стойкости. Определение водостойкости при 98 °С

ГОСТ 10134.2 Стекло и изделия из него. Методы определения химической стойкости. Определение кислотостойкости

ГОСТ 10134.3 Стекло и изделия из него. Методы определения химической стойкости. Определение щелочестойкости

ГОСТ 13917 Материалы оптические. Методы определения химической устойчивости. Группы химической устойчивости

ГОСТ 15130 Стекло кварцевое оптическое. Общие технические условия

ГОСТ 22290 Стекло кварцевое прозрачное. Метод испытания на устойчивость к кристаллизации

ГОСТ 22291 Стекло кварцевое. Метод определения химической устойчивости

ГОСТ 25535 Стекло и изделия из него. Методы определения термостойкости

ГОСТ 26302 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света

ГОСТ 30779 Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности

ГОСТ 32280 Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Определение стойкости к статической нагрузке

ГОСТ 32361 Стекло и изделия из него. Пороки. Термины и определения

ГОСТ 32529 Стекло и изделия из него. Правила приемки

ГОСТ 32530 Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение

ГОСТ 32539 Стекло и изделия из него. Термины и определения

ГОСТ 32357 Стекло и изделия из него. Метод испытания кипячением (температуростойкость)

ГОСТ 32557 Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида

ГОСТ 32996 Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к климатическим воздействиям. Испытание на морозостойкость

ГОСТ 33004 Стекло и изделия из него. Характеристики. Термины и определения

ГОСТ 33088 Стекло и изделия из него. Метод испытания на влагостойкость

ГОСТ 33560 Стекло и изделия из него. Требования безопасности при обращении со стеклом

ГОСТ 33561 Стекло и изделия из него. Указания по эксплуатации

ГОСТ 34279 Стекло и изделия из него. Технология производства. Термины и определения

ГОСТ EN 410 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик

ГОСТ EN 1748-1-1 Стекло боросиликатное. Технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32361, ГОСТ 32539, ГОСТ 33004, ГОСТ 34279, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 смотровое стекло: Плоское бесцветное стекло круглой или прямоугольной формы, предназначенное для остекления смотровых фонарей и окон промышленных установок.

3.2 рабочее давление: Максимальное абсолютное давление в промышленной установке, воздействующее на стекло при его эксплуатации.

3.3 диапазон рабочих температур: Минимальная и максимальная температуры рабочей среды в промышленной установке, при которых возможна эксплуатация стекол.

3.4 рабочая среда: Газы или жидкости, находящиеся в промышленной установке, воздействующие на стекло при его эксплуатации.

Примечание – Рабочая среда может быть нейтральной, кислой, щелочной и может быть агрессивной к стеклу.

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Стекла должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2 Стекла по составу и способу изготовления подразделяют на типы:

А – неупрочненные из листового или многослойного стекла;

Б – закаленные из листового стекла;

В – закаленные из термостойкого стекла;

Г – неупрочненные из кварцевого стекла.

Примечание – Справочные эксплуатационные характеристики стекол приведены в приложении А.

4.3 Стекла по форме подразделяют на:

- круглые стекла (типы А, Б, В, Г);

- прямоугольные стекла (тип А).

Примечание – По согласованию изготовителя с потребителем возможно изготовление стекол другой формы.

4.4 Форма, размеры, предельные отклонения размеров и формы стекол должны соответствовать чертежам, договорам поставки или другим документам, согласованным изготовителем и потребителем. При этом предельные отклонения размеров и разнотолщинность стекол не должны превышать значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Предельные отклонения размеров и разнотолщинность стекол

В миллиметрах

| Номинальная толщина стекла | Предельное отклонение |  | Разнотолщинность одного стекла, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | размеров (кроме толщины) | толщины |  |
| До 12 включ. | ±1 | ±0,30 | 0,30 |
| Св.12 до 15 включ. |  | ±0,50 | 0,40 |
| Св. 15 |  | ±1,00 | 0,50 |

4.5 Общее отклонение от плоскостности стекол не должно быть более 0,3 % большего размера стекла.

4.6 Отклонения от прямолинейности кромок и прямоугольности углов прямоугольных стекол не должны быть более предельных отклонений размеров по длине и ширине.

4.7 Условное обозначение стекол устанавливает изготовитель. Рекомендуется в условном обозначении указывать следующие сведения:

- тип стекла (по 4.2);

- номинальные размеры стекла, мм;

- термостойкость стекла, °С;

- рабочее давление стекла, МПа;

- диапазон рабочих температур, °С;

- рабочая среда, в которой допускается эксплуатация стекла;

- обозначение настоящего стандарта;

- другие сведения, необходимые для идентификации стекла.

5 Технические требования

5.1 Характеристики

5.1.1 Кромки стекол должны быть шлифованными или полированными с фаской. Вид обработки кромок указывают в чертежах, договорах поставки или других документах, согласованных изготовителем и потребителем.

5.1.2 Разрушающие пороки стекол не допускаются.

Неразрушающие пороки в рабочей зоне стекла не допускаются.

Требования к неразрушающим порокам в нерабочей зоне стекла устанавливают в чертежах, договорах поставки или других документах, согласованных изготовителем и потребителем. При этом размеры локальных пороков не должны превышать 1 мм, линейных пороков – 5 мм, общее количество локальных и линейных пороков на одном стекле не должно быть более 3 шт.

Примечание – Рабочую и нерабочую зоны стекла указывают в чертежах, договорах поставки или других документах, согласованных изготовителем и потребителем. Если такие указания отсутствуют, всю поверхность стекла считают рабочей зоной.

5.1.3 Коэффициент направленного пропускания света стекол должен быть не менее 0,85 в пересчете на 10 мм толщины стекла. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем устанавливать другие требования к коэффициенту направленного пропускания света стекол.

5.1.4 Стекла должны выдерживать испытание на термостойкость в соответствии с 7.5.

5.1.5 Стекла, предназначенные для работы под давлением, должны выдерживать испытание на механическую прочность в соответствии с 7.6.

Рабочее давление стекол указывают в договорах поставки или других документах, согласованных изготовителем и потребителем. Если рабочее давление равно нулю, испытание по 7.6 не проводят.

5.1.6 Требования к химической стойкости стекол в зависимости от их типа, рабочей среды, в которой они будут эксплуатироваться, а также при необходимости требования к методам контроля и оценке результатов устанавливают в договорах поставки или других документах, согласованных изготовителем и потребителем.

5.1.7 Требования к стойкости стекол к рабочим температурам, при которых они будут эксплуатироваться, а также при необходимости требования к методам контроля и оценке результатов устанавливают в договорах поставки или других документах, согласованных изготовителем и потребителем.

5.2 Требования к материалам

Для изготовления стекол используют стекло листовое бесцветное марок М0, М1 по ГОСТ 111, стекло боросиликатное по ГОСТ EN 1748-1-1, стекло кварцевое по ГОСТ 15130 или стекло другого вида при условии, что изготовленные из него смотровые стекла соответствуют требованиям настоящего стандарта.

5.3 Маркировка, упаковка

5.3.1 На стекла должна быть нанесена маркировка с указанием типа стекла по 4.2. Правила маркировки стекол устанавливают в конструкторской документации на стекла конкретного вида с учетом требований ГОСТ 32530 и нормативных документов на изделия, в которых применяют данные стекла.

5.3.2 Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 32530.

5.3.3 Стекла упаковывают в соответствии с требованиями ГОСТ 32530.

5.4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

Требования безопасности и охраны окружающей среды – по ГОСТ 33560.

6 Правила приемки

Правила приемки стекол – по ГОСТ 32529.

7 Методы контроля

7.1 Контроль геометрических параметров

7.1.1 Контроль толщины и разнотолщинности

Толщину и разнотолщинность стекол контролируют по ГОСТ 32557, при этом толщину измеряют не менее чем в четырех точках по периметру стекла на расстоянии от края не менее толщины стекла.

7.1.2 Контроль размеров (кроме толщины) и формы

Размеры (кроме толщины) и форму стекол контролируют штангенциркулем по ГОСТ 166 и/или контрольными шаблонами с погрешностью не более 0,1 мм. Допускается контролировать длину и ширину прямоугольных стекол по ГОСТ 32557.

Стекло считают выдержавшим контроль, если контролируемые параметры соответствуют 4.4.

7.1.3 Контроль отклонения от прямолинейности кромок и прямоугольности углов

Отклонения от прямолинейности кромок и прямоугольности углов прямоугольных стекол контролируют по ГОСТ 32557.

7.1.4 Контроль общего отклонения от плоскостности

Общее отклонение от плоскостности стекол контролируют по ГОСТ 32557. Допускается проводить контроль при горизонтальном положении стекол.

7.2 Контроль обработки кромок

Вид и качество обработки кромок стекол контролируют методом визуального контроля по ГОСТ 32557.

7.3 Контроль пороков

Пороки стекол контролируют по ГОСТ 32557, при этом расстояние от глаза наблюдателя до поверхности стекла выбирают так, чтобы обеспечить наилучшую видимость.

7.4 Контроль коэффициента направленного пропускания света

Коэффициент направленного пропускания света стекол контролируют по ГОСТ EN 410 или ГОСТ 26302 с погрешностью не более 1 %.

7.5 Контроль термостойкости

7.5.1 Проведение контроля

Термостойкость стекол контролируют по ГОСТ 25535, стекол с термостойкостью до 90 °С – по методу А с однократным нагреванием и охлаждением образцов, стекол с термостойкостью свыше 90 °С – по методу Б с однократным нагреванием и охлаждением образцов.

При проведении контроля разность температур нагревающей и охлаждающей сред должна быть равна термостойкости стекла, указанной в договоре поставки или другом документе, согласованном изготовителем и потребителем, но не менее 40 °С.

7.5.2 Оценка результата

Стекло считают выдержавшим контроль, если на нем не появились трещины, посечки, сколы, выколки или другие повреждения.

7.6 Контроль механической прочности

Механическую прочность стекол контролируют по ГОСТ 32280. При испытании масса гирь должна быть такой, чтобы испытательное давление превышало рабочее давление, установленное в соответствии с 5.1.5, в 2,5 раза, время выдержки – не менее 20 мин.

7.7 Контроль химической стойкости

Химическую стойкость (водостойкость, кислотостойкость, щелочестойкость, влагостойкость) стекол при необходимости контролируют по ГОСТ 10134.0 – ГОСТ 10134.3, ГОСТ 22291, ГОСТ 33088, ГОСТ 13917 или по другим методикам, согласованным изготовителем и потребителем, в зависимости от требований, установленных в соответствии с 5.1.6.

7.8 Контроль стойкости к рабочим температурам

Стойкость стекол к рабочим температурам при необходимости контролируют по методикам, согласованным изготовителем и потребителем, в зависимости от требований, установленных в соответствии с 5.1.7, с учетом требований ГОСТ 32996 (для температур ниже нуля), ГОСТ 32357 (для температур до 100 °С), ГОСТ 22290 (для температур до 1000 °С), ГОСТ 30779 (для условий, при которых рабочая температура периодически меняется с переходом через ноль).

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение стекол – по ГОСТ 32530.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Выбор стекол для конкретного применения (в т. ч. их типа, формы, размеров, химического состава, термостойкости, рабочего давления, рабочих температур, химической стойкости) осуществляет заказчик с учетом условий, при которых они будут эксплуатироваться.

9.2 Правила применения (монтажа) стекол в промышленных установках (в т. ч. необходимость применения защитных устройств, обеспечивающих безопасность при разрушении стекол) устанавливают в нормативной (технической, конструкторской) документации на конкретные промышленные установки.

9.3 При манипуляциях со стеклами, выборе стекол для конкретного применения, монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании стекол следует соблюдать требования ГОСТ 33561, применимые к стеклам, на которые распространяется действие настоящего стандарта.

9.4 При необходимости изготовитель устанавливает дополнительные требования к хранению, монтажу и эксплуатации стекол.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие стекол требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил упаковывания, транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Изготовитель устанавливает гарантийные обязательства (в том числе конкретную продолжительность и порядок исчисления гарантийного срока) о соответствии стекол требованиям настоящего стандарта в договорах поставки или иных документах в соответствии с законодательством, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

Рекомендуется устанавливать гарантийный	 срок эксплуатации стекол не менее одного года.

Приложение А
(справочное)
Эксплуатационные характеристики стекол

А.1 Справочные эксплуатационные характеристики стекол приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Эксплуатационные характеристики стекол

| Тип стекла | Рабочая среда | Диапазон рабочих температур, °С | Рабочее давление, МПа | Термостойкость, °С, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Нейтральная | Минус 50 – плюс 70 | 0 | 40 |
| Б | Кислая, кроме фтора, фторсодержащих и фосфорсодержащих реагентов, или нейтральная | Минус 40 – плюс 200 | 0 – 0,6 | 140 |
|  | Щелочная | Минус 40 – плюс 100 |  |  |
| В | Кислая, кроме фтора, фторсодержащих и фосфорсодержащих реагентов, или нейтральная | Минус 40 – плюс 300 | 0 – 2,5 | 230 |
|  | Щелочная | Минус 40 – плюс 110 |  |  |
| Г | Кислая, кроме фтора, фторсодержащих и фосфорсодержащих реагентов, или нейтральная | Минус 40 – плюс 1200 | 0 | 400 – 600 |
|  | Щелочная | Минус 100 – плюс 20 |  |  |
| Примечание – Рабочее давление и термостойкость стекол зависят от их размеров (диаметра) и толщины. |  |  |  |  |

| УДК 66.025:006.354 | МКС 81.040.30 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: стекла смотровые для промышленных установок, характеристики, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение |  |  |

Руководитель разработки

Председатель ТК 41 «Стекло»,

зав. отделом стандартизации и испытаний

АО «Институт стекла»								А.Г.Чесноков

Исполнитель

Научный сотрудник								Е.А.Черемхина