| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGYAND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 22290─ 2020 (Проект RU, первая редакция) |

СТЕКЛО КВАРЦЕВОЕ

ПРОЗРАЧНОЕ

Метод испытания на устойчивость

к кристаллизации

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН	Акционерным обществом «Институт стекла», Техническим комитетом по стандартизации ТК 41 «Стекло»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 			№			)

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 |  | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 |  | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 22290─76

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Сущность метода	2

4 Общие требования	3

4.1 Требования безопасности	3

4.2 Требования к условиям проведения испытания	3

5 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы	4

6 Подготовка к испытанию	5

6.1 Отбор образцов	5

6.2 Подготовка к испытанию	6

7 Проведение испытания	6

8 Оценка результатов	7

9 Оформление результатов испытания	7

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ

СТЕКЛО КВАРЦЕВОЕ ПРЗРАЧНОЕ

Метод испытания на устойчивость к кристаллизации

Vitreous silica transparent glass. Crystallization stability test method

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кварцевое прозрачное стекло и изделия из него и устанавливает метод испытания на устойчивость их к различным видам кристаллизации поверхности: точкам, рискам, пятнам или расположения сплошным слоем.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.0.00490 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.00491 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.01979 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.00983 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 166─89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТР 427─75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2310─77 Молотки слесарные стальные. Технические условия

ГОСТ 4204─77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4220─75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 6709─72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8074─82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования

ГОСТ 8680─73 Трубы из прозрачного кварцевого стекла

ГОСТ 18300─87) Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ OIML R 76-1─2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ OIML R 111-1─2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 и М3. Часть 1. Метрологические и технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

3 Сущность метода

Сущность метода заключается в выдерживании образцов стекла, при заданных температуре (не менее 1000 оС) и времени, и оценки состояния поверхности образцов стекла.

4 Общие требования

4.1 Требования безопасности

4.1.1 Определение кристаллизации кварцевого стекла и изделий из него следует проводить с соблюдением требований безопасности, изложенных в соответствующих стандартах на реактивы и методы приготовления растворов.

4.1.2 При выполнении испытаний необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- испытания должны проводиться в специально оборудованной лаборатории;

- все работающие в лаборатории должны быть обеспечены необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты

- не допускается попадание реактивов на кожный покров и слизистые оболочки;

- электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019;

- организация обучения персонала безопасности труда по ГОСТ 12.0.004;

- помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009;

- помещение лаборатории должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

4.1.3 Для выполнения работ в лаборатории должна быть разработана и утверждена в установленном порядке Инструкция по технике безопасности.

4.1.4 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям гигиенических нормативов) или других документов, утвержденных в установленном порядке.

4.2 Требования к условиям проведения испытания

4.2.1 Температура воздуха в помещении, относительная влажность и давление должны соответствовать нормам, установленным для них в нормативных документах и технической документации по эксплуатации приборов и оборудования, условиям хранения растворов, реактивов, если нет других указаний.

4.2.2 Если не установлены требования к условиям проведения испытания, то контроль проводят в специально оборудованном помещении при температуре окружающего воздуха (20±5)  С. Перед проведением испытаний образцы стекла выдерживают в лаборатории для проведения испытаний при указанной температуре не менее 4-х часов, если нет других указаний изготовителя стекла. Изготовители стекла имеют право проводить анализ сразу.

Освещенность рабочего места при проведении испытания должна быть не менее 300 лк.

4.2.3 Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов и лабораторной посуды по качеству не ниже указанных.

5 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы

5.1 Для проведения испытания применяют:

- весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1;

- молоток по ГОСТ 2310;

- набор гирь по ГОСТ OIML R 111-1;

- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427;

- микроскопы по ГОСТ 8072;

- печь муфельную с терморегулятором, обеспечивающую:

- температуру нагрева свыше 1000 оС;

- поддержание температуры с погрешностью ± 10 оС;

- шкаф сушильный, обеспечивающий:

- температуру не менее 150 оС;

- поддержание температуры с погрешностью ± 2 оС;

- с размером рабочего пространства, соответствующим размерам сосуда для образцов;

- штангенциркуль по ГОСТ 166;

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;

- калий двухромовокислый по ГОСТ 4220;

- кислоту серную по ГОСТ 4204,

- кислоту фтористоводородную по ГОСТ 10484, раствор с массовой долей 20 %;

- сосуды с крышками для образцов из газонаплавленного кварцевого стекла размерами, обеспечивающими размещение в них образцов;

- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

- хромовую смесь;

- щипцы с наконечниками в виде отрезков труб из прозрачного кварцевого стекла по ГОСТ 8680.

5.2 Подготовка хромовой смеси

Готовят насыщенный раствор двухромовокислого калия в серной кислоте.

6 Подготовка к испытанию

6.1 Отбор образцов

6.1.1 Количество образцов для испытания указывают в нормативной документации на кварцевое стекло и изделия из него.

6.1.2 По форме и размерам образцы должны соответствовать указанным в таблице 1.

6.1.3 Внешний вид образцов кварцевого стекла и изделий из него должен соответствовать требованиям, установленным в нормативной документации на кварцевое стекло и изделия из него. На торцах труб и стержней образцов не допускается выход открытых капилляров.

Таблица 1

| Наименование изделия | Форма и размер образца |
| --- | --- |
| Кварцевое стекло в виде заготовок и изделия из кварцевого стекла | Заготовки, изделия или куски от них любой геометрической формы размером не менее 30×30 мм (или массой не менее 2 г) |

Продолжение таблицы 1

| Наименование изделия | Форма и размер образца |
| --- | --- |
| Трубы и стержни | Отрезки труб длиной от 40 до 50 мм. Трубы диаметром более 40 мм допускается разрезать по образующей цилиндра на сектора с хордой от 30 до 50 мм и испытывать не менее четырех образцов расположенных в отрезке трубы во взаимно перпендикулярных направлениях |

6.2 Подготовка к испытанию

6.2.1 Температуру муфельной печи доводят до заданной.

6.2.2 Образцы выдерживают в течение 20 мин в хромовой смеси. Затем промывают дистиллированной водой.

Допускается промывать образцы последовательно в проточной воде и в этиловом спирте.

6.2.3 Осматривают внутреннюю поверхность сосудов и крышек на отсутствие следов кристаллизации без применения увеличительных приборов при рассеянном освещении на темном фоне.

6.2.4 Перед проведением первого испытания и/или при обнаружении на внутренней поверхности сосудов и крышек следов кристаллизации (после последующих испытаний) их выдерживают в течение 2 ч в растворе фтористоводородной кислоты. Затем промывают дистиллированной водой.

6.2.5 Подготовленные образцы помещают щипцами по одному в сосуд и закрывают сосуды крышками.

6.2.6 Сосуды с образцами сушат в сушильном шкафу при температуре от 100 оС до 120 оС в течение 60 мин.

7 Проведение испытания

7.1 Сосуды с образцами извлекают из сушильного шкафа и помещают в муфельную печь, подготовленную по 6.2.1. Выдерживают их при заданных температуре и времени, после чего сосуды с образцами извлекают из муфельной печи и охлаждают на воздухе.

7.2 Образцы извлекают из сосудов и осматривают на наличие следов кристаллизации того или иного вида визуально без применения увеличительных приборов на темном фоне или с применением микроскопа.

Требование о применении увеличительных приборов указывается в нормативной документации на кварцевое стекло и изделия из него.

8 Оценка результатов

8.1 Образцы, считают не прошедшими испытания, если обнаружены следы кристаллизации различного вида.

8.2 Если в нормативной документации на кварцевое стекло и изделия из него нормирована толщина слоя кристаллизации, то его толщину определяют под микроскопом в следующей последовательности:

- готовят микроскоп для работы в отраженном свете для соответствующего увеличения объектива;

-  от образцов откалывают куски для рассмотрения поверхности на границе скола;

- поверхность скола располагают нормально к оптической оси микроскопа;

-  осматривают слой кристаллизации по периметру скола образцов;

- проводят не менее 10 измерений толщины слоя кристаллизации в нескольких точках по периметру скола.

8.3 За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 10 измерений толщины слоя кристаллизации, отличающихся от среднего не более чем на 10 %.

9 Оформление результатов испытания

9.1 Результаты испытаний кварцевого прозрачного стекла и изделий из него, в том числе промежуточные, записывают в журнал. При необходимости результаты испытаний оформляют протоколом, который содержит:

- наименование документа («Протокол испытаний») и его идентификацию (например, номер и дату оформления), а также идентификацию каждой страницы, обеспечивающую признание страницы как части данного документа, четкую идентификацию конца документа и общее количество страниц;

- наименование, адрес и номер аттестата аккредитации испытательной (аналитической) лаборатории (при его наличии);

- наименование испытанного кварцевого прозрачного стекла и изделий из него;

- наименование, адрес предъявителя/заказчика;

- идентификацию используемого метода;

- обозначение нормативного документа на продукцию;

- сведения об отборе образцов кварцевого прозрачного стекла и изделий из него;

- количество испытанных образцов;

- температура нагрева;

- дату проведения испытания;

- обозначение настоящего стандарта;

- результаты испытаний;

- фамилии, инициалы, должности и подписи руководителя испытательной (аналитической) лаборатории и сотрудников, проводивших испытания.

9.2 Протокол испытаний может содержать дополнительную информацию, необходимую для однозначного понимания и правильного применения результатов испытаний.

УДК 666.192.001.4:006.354						МКС 81.040.01

Ключевые слова: кварцевое прозрачное стекло и изделия из него, устойчивость к кристаллизации, отбор образцов, оценка результатов

Руководитель разработки

Председатель ТК 41 «Стекло»,

Зав. отделом стандартизации и испытаний			А.Г. Чесноков

Исполнитель

Зам. зав. отделом стандартизации и испытаний	О.А. Емельянова

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019-2009

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878─2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия».

В Российской Федерации действуют ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».