| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 22292– (Проект RU, первая редакция) |

СТЕКЛО КВАРЦЕВОЕ ПРОЗРАЧНОЕ

Метод определения устойчивости к потемнению после термической обработки

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Институт стекла», Техническим комитетом по стандартизации ТК 41 «Стекло»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 								)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 22292–76

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Сущность метода	2

5 Требования безопасности	3

6 Условия проведения испытаний	3

7 Средства испытания	3

8 Требования к образцам	4

9 Подготовка к испытанию	4

10 Проведение испытания	5

11 Обработка результатов	5

12 Оформление результатов	6

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТЕКЛО КВАРЦЕВОЕ ПРОЗРАЧНОЕ Метод определения устойчивости к потемнению после термической обработки Silica transparent glass. Method for determination of stability to darkening after thermal treatment

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения устойчивости к потемнению после термической обработки прозрачного кварцевого стекла и труб из него наружным диаметром 10 мм и более, внутренним диаметром 8 мм и более.

Устойчивость к потемнению выражают изменением коэффициента пропускания на длине волны 290 нм в слое стекла толщиной 1 мм.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 10484 Реактивы. Кислота фтористоводородная. Технические условия

ГОСТ 15130 Стекло кварцевое оптическое. Общие технические условия

ГОСТ 16548 Стекло кварцевое и изделия из него. Термины и определения

ГОСТ 17299 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия**

ГОСТ 32361 Стекло и изделия из него. Пороки. Термины и определения

ГОСТ 32539 Стекло и изделия из него. Термины и определения

ГОСТ 32557 Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида

ГОСТ 33004 Стекло и изделия из него. Характеристики. Термины и определения

ГОСТ 33560 Стекло и изделия из него. Требования безопасности при обращении со стеклом

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16548, ГОСТ 32361, ГОСТ 32539, ГОСТ 33004.

4 Сущность метода

Метод заключается в определении изменения коэффициента пропускания на длине волны 290 нм образцов стекла до и после их термической обработки при температуре 1000 °С в течение 2 ч.

5 Требования безопасности

5.1 При проведении испытания следует соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 33560, а также следующие требования:

- проводить испытание в специально оборудованном помещении;

- не допускать в помещение для испытаний лиц, не принимающих участия в проведении испытания;

- использовать защитные очки, перчатки и при необходимости другие средства индивидуальной защиты.

5.2 При работе с фтористоводородной кислотой следует соблюдать требования безопасности, указанные в ГОСТ 10484.

6 Условия проведения испытаний

Испытания проводят при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 25 °С или в условиях, указанных в инструкциях по эксплуатации применяемых средств испытания.

7 Средства испытания

Для проведения испытания применяют следующее оборудование и материалы:

- электропечь камерная, обеспечивающая температуру нагрева не менее 1000 °С, точность поддержания заданной температуры ±20 °С;

- шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева не менее 120 °С, точность поддержания заданной температуры ±20 °С;

- спектрофотометр, обеспечивающий измерение спектрального пропускания на длине волны 290 нм с пределами измерения от 0 % до 100 %, погрешность измерения не более 1 %;

- приставка оптическая, представляющая собой цилиндрическую линзу из оптического кварцевого стекла марки КУ-1 по ГОСТ 15130 с фокусным расстоянием (30 ± 1) мм;

- кювета размером 100х150х75 мм с крышкой из газонаплавленного кварцевого стекла. Допускается использовать тигли или другие негерметически закрываемые сосуды из кварцевого стекла размерами, позволяющими провести испытания;

- пинцет металлический и щипцы;

- спирт этиловый по ГОСТ 18300 или ГОСТ 17299;

- кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484, 20 %-ный раствор;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- салфетки из хлопчатобумажного материала;

8 Требования к образцам

8.1 Испытание проводят на образцах, форма и размеры которых должны соответствовать следующим требованиям:

- отрезок трубы диной от 30 до 40 мм, разрезанный по диаметральной плоскости цилиндра на две части – для испытания труб наружным диаметром от 10 до 20 мм;

- отрезок трубы длиной от 30 до 40 мм, разрезанный по образующей цилиндра на части с хордой от 10 до 20 мм – для испытания труб наружным диаметром более 20 до 70 мм;

- плоскопараллельная полированная пластина длиной от 30 до 40 мм шириной от 10 до 20 мм максимальной толщиной, которую можно получить при изготовлении образца из трубы – для испытания труб наружным диаметром более 70 мм и стекла в виде заготовок.

- плоскопараллельная полированная пластина длиной от 30 до 40 мм шириной от 10 до 20 мм толщиной, позволяющей проводить измерение по 10.1, но не менее 1 мм – для стекла в виде заготовок.

8.2 На образцах не должно быть пороков.

8.3 Размеры образцов контролируют по ГОСТ 32557.

9 Подготовка к испытанию

9.1 Образцы в виде отрезков труб выдерживают в 20 %-ном растворе фтористоводородной кислоты в течение 2 ч, промывают дистиллированной водой и протирают салфеткой, смоченной спиртом.

Образцы в виде плоскопараллельных пластин протирают салфеткой, смоченной спиртом.

9.2 Кювету и крышку для первого испытания выдерживают в 20 %-ном растворе фтористоводородной кислоты в течение 2 ч, затем промывают дистиллированной водой. Для последующих испытаний кювету и крышку фтористоводородной кислотой не обрабатывают.

9.3. Образцы помещают пинцетом в кювету, кювету с образцами и крышку сушат (не закрывая кювету) в сушильном шкафу при температуре 120 °С в течение 1 ч.

10 Проведение испытания

10.1 Измеряют коэффициент пропускания образцов на длине волны 290 нм в соответствии с инструкцией по эксплуатации спектрофотометра.

Образцы в виде отрезков труб измеряют с оптической приставкой (при этом положение образца должно быть таким, чтобы его геометрическая ось совпадала с фокусом системы). Погрешность измерения – не более 3 %.

Образцы в виде плоскопараллельных пластин измеряют без оптической приставки. Погрешность измерения – не более 1 %.

10.2 Помещают образцы в кювету, закрывают крышкой, помещают кювету с образцами в печь и выдерживают при температуре 1000 °С в течение 2 ч.

10.3 Извлекают кювету с образцами из печи и охлаждают на воздухе до комнатной температуры.

10.4 Измеряют коэффициент пропускания образцов по 10.1.

11 Обработка результатов

Устойчивость к потемнению, выраженную изменением коэффициента пропускания в слое стекла толщиной 1 мм , %, вычисляют по формуле

, 	(1)

где 	 – коэффициент пропускания образца до термической обработки в слое стекла толщиной 1 мм, %;

– коэффициент пропускания образца после термической обработки в слое стекла толщиной 1 мм, %.

12 Оформление результатов

12.1 Результаты испытания оформляют протоколом, который должен содержать:

- наименование документа («Протокол испытаний») и его идентификацию (например, номер и дату оформления), а также идентификацию каждой страницы, обеспечивающую признание страницы как части данного документа, четкую идентификацию конца документа и общее количество страниц;

- наименование и контактные данные испытательной лаборатории;

- наименование и контактные данные заказчика испытаний;

- наименование и обозначение испытанного стекла или изделия из него (если известно);

- обозначение нормативного документа на стекло или изделие из него (при его наличии);

- описание образцов;

- количество испытанных образцов;

- дату проведения испытания;

- обозначение настоящего стандарта;

- любые отступления от требований настоящего стандарта (при их наличии), включая требования к образцам, средствам испытания, порядку проведения испытания и обработке результатов;

- результаты испытания (устойчивость к потемнению) для каждого образца;

- заключение о соответствии/несоответствии образцов установленным требованиям (при проведении контрольных испытаний);

- фамилии, инициалы, должности и подписи руководителя испытательной лаборатории и сотрудников, проводивших испытания.

Протокол испытаний может содержать дополнительную информацию, необходимую для однозначного понимания и правильного применения результатов испытаний.

12.2 Допускается оформлять результаты испытаний в порядке, согласованном испытательной лабораторией и заказчиком испытаний, без оформления протокола.

| УДК 666:192.001.4:006.354 | МКС 81.040.01 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: стекло кварцевое прозрачное, устойчивость к потемнению после термической обработки, метод определения |  |  |

Руководитель разработки

Председатель ТК 41 «Стекло»,

зав. отделом стандартизации и испытаний

АО «Институт стекла»								А.Г.Чесноков

Исполнитель

Научный сотрудник								Е.А.Черемхина

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144 с 01.07.2021.

** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878.